                  苏州昌恒铝业有限公司                          技术规格书编号   No.090310D-1

沈阳三洋空调有限公司   殿             技术规格书 No. 090310D-1  修订

	技术规格书



	沈阳三洋空调有限公司               承认

	
	
	
	


制造会社：苏州昌恒铝业有限公司
	承认
	审核
	作成

	
	
	


交货技术规格书
1 客户名称：沈阳三洋空调有限公司
2 品    名：亲水箔   0.10×824    3102-H26     产品型号：CH363
3 使用范围： 

本规格书适用于供沈阳三洋空调有限公司空调器散热翅片用牌号状态为3102-H26，型号为CH363的材料

4 成分：%
	牌号
	Si
	Fe
	Cu

≤
	Mn
	Mg

≤
	Zn

≤
	Ti

≤
	其他≤
	Al

	
	
	
	
	
	
	
	
	单个
	合计
	

	3102
	≤0.20
	0.10～0.40
	0.10
	0.10～0.40
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.15
	≥99


5 机械性能：

	牌号
	状态
	抗拉强度
 (N/mm2)
	伸长率 
≥  (%)
	杯突值

 ≥ (mm)

	3102
	H26
	125～150
	15
	5.5

	试验方法：GB/T228、YS/T419 


6 涂层质量：
6.1 涂层结构：表面经双层涂复处理，结构如下图:

	////////////////////////////////////////////////////////////////
	--------亲水层

	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	-----耐蚀层

	
	---------------------基材

	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	-----耐蚀层

	////////////////////////////////////////////////////////////////
	--------亲水层


6.2 涂层种类：
· 耐蚀层：无机系树脂
· 亲水层：无机系树脂
· 润滑层：无机系树脂

6.3 涂层表面性能：
	序号
	项目
	试验方法
	标准值

	1
	耐蚀皮膜量
	a) IG710在线湿膜测厚换算

b) 脱膜称重法
c) IG55干膜测定法
	1.0～1.5 g/m2

	2
	亲水皮膜量
	
	0.2～0.3 g/m2

	3
	初期亲水性
	a） 初期

b） AF2C
在“b.”油中浸5分→150°～160°×5分→纯水浸1分→150°×10分干燥
	a） ≤10°

b） ≤10°

	4
	附着力
	a） 弯曲180°，弯曲半径为厚度

b） 按JISH4001网格剥离

c） 5mm杯突深冲
	100%无剥离

	5
	异味
	在水中浸渍以后自然干燥闻气味
	无异味

	6
	持续亲水性
	干湿循环(浸湿2分,干燥6分为一循环,300回)
	接触角30°以下

	
	
	初期亲水性（b）处理后→流水浸渍100Hr后室温干燥
	接触角25°以下

	7
	耐盐雾性
	JIS Z 2371试验(5%×35℃×3日连续喷雾)
	≥ Rt. NO 9.5

	8
	耐湿性
	40℃，RH98%×500Hr
	

	
	流水浸渍性
	流水浸渍4日
	≥ Rt. NO 9.5

	9
	耐油性
	AF2C油中浸48Hr，再在150°～160℃下干燥5分，用透明胶带作剥离试验
	无膨胀、无脱落

	10
	耐热性
	a） 200°×5MINS
b） 400°×5MINS
	a） 无变化

b） 变浅褐色

	11
	耐碱性 
	20℃  20%NaOH×3MINS
	无变化


7 尺寸及公差：
	基材厚度(mm)
	宽   度(mm)
	内径

(mm)
	材质
	外径

(mm)
	侧边弯曲

≤(mm)

	尺寸
	公差
	尺寸
	公差
	
	
	
	

	0.10
	±0.003
	535
	±0.5
	200±2
	钢或纸
	800～1200
	2/2000

	接头要求
	每5卷允许有1卷接头，接头处记号标明。


8 表面及外观：
1） 表面洁净、无擦划伤、折叠痕及其它影响使用的缺陷。
2） 表面无附着的异物或变色等影响使用的缺陷。
3） 端面平齐无毛刺或裂口。
4） 卷与卷之间及卷的内、外层之间无显著的色差。
9 包装：包装按包装图执行

10 贮藏条件：长期存放铝卷的库房应满足下列条件

1） 清洁、干燥（湿度≤65%），无腐蚀性气体。
2） 能防止雨、雪、水的侵入。
3） 无其它化学活性物质或潮湿性物质。
11 标识：每个包装件的包装单上应记录下列内容:

         1）客户名称            6）规  格 

         2）品  名              7）批  号
         3）合金状态            8）包装日期
         4）净  重              9）总件数
            5）产品型号              10）产品执行标准号名称
12 质量证明书：质量证明书应记录下列内容:
1）产品名称               5）产品尺寸（厚度&宽度）

2）规格                   6）机械性能(抗拉强度,延伸率,杯突)
3）化学成份               7）卷内径

4）涂层性能

13 其它:本规格书规定事项双方应遵照执行,如发生问题双方协商决定
第 3 页 共 4页

